加气轻质砖砌块常用规格一览表：

规格（mm）            m2/m3         块/m3       块/m2        m3/块

600×200×75          13.3            111.11        8.3             0.009

600×200×100        10.0              83.33        8.3             0.012

600×200×125         8.0              66.67         8.3             0.015

600×200×150         6.7              55.56         8.3             0.018

600×200×180         5.6              46.30         8.3            0.0216

600×200×200         5.0              41.67         8.3            0.024

600×240×100       10.0             66.67          6.7             0.015

600×240×125         8.0              53.33         6.7            0.01875

600×240×150         6.7              44.44         6.7            0.0225

600×240×180         5.6              37.04         6.7            0.027

600×240×200         5.0              33.33         6.7            0.03

24×11.5×4.5         22.2            805.15        36.2            0.001242

20×10×5               20               1000           50             0.001

# 混凝土多孔砖的规格尺寸

凝土多孔砖的外型尺寸为直角六面体。主规格尺寸为240mmX115mmX90mm，其它规格尺寸（长度、宽度、高度，mm）应分别符合下列要求：240、190、180；240、190、115、90；115、90、53。此规定参照了GB 13544-2000《烧结多孔砖》的规定。混凝土多孔砖的最小壁厚不应小于15mm，最小肋厚不应小于10mm。

混凝土多孔砖按产品的尺寸允许偏差分为一等品与合格品，其指标高于混凝土小型空心砌块的优等品、一等品要求。

孔洞及其结构：为减轻墙体自重及保温隔热功能的需要，标准规定了混凝土多孔砖孔洞率不小于30%。

考虑到矩形条孔对建筑节能的作用，参照GB 13544，规定：一类为矩形孔或矩形条孔，多排、有序交错排列；另一类为矩形孔或其它孔形，条面方向至少2排以上。根据浙江与上海等地混凝土多孔砖的砌体和墙片试验数据，从建筑设计上渴望代替黏土多孔砖。规定了铺浆面应为半盲孔，为满足砌筑砂浆满铺的要求，规定了半盲孔内切圆直径不大于8mm。为防止混凝土多孔砖在墙体抗震中产生应力集中点，以及考虑混凝土的材料特性，规定矩形孔或矩形条4个角应为半径不大于8mm的圆角。

烧结多孔砖

P型（240mm×115mm×90mm）砖和M型（190mm×190mm×90mm）砖。

常用的页岩多孔砖规格有：
240×115×90
190×190×90
240×115×53

其他的规格还有：
主砖：190×240×90
配砖：120×190×90
配砖：140×240×90
配砖：90×240×90

另外，还有一些不是很经常用的：
页岩微孔砌块
主砖：190×190×190
配砖：190×190×90
页岩尾矿标准砖：240×115×53

瓷砖有什么规格尺寸

。而墙砖又可以分为外墙砖和内墙砖两类。
外墙规格有25mm（以后省略mm）*25、45*45、45*95、73*73、95*95、100*100、140*280、100*200、60*240、45*145、45*195等等。
内墙砖一般为200*300、250*330、300*450、300*600、250*400等。
地砖一般为300*300、330*330、500*500、600*600、800*800、1000*1000等。